Добрый день! В ответ на запрос уточняем:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Заказчика | Предлагаемая замена | Согласование замены |
| 19 | Круг 8 ст.3пс | арматура А1 (гладкая) 8 или катанка 8 | согласовано |
| 21 | Сталь г/к 1,0\*1250\*2500 ст.3 | лист х/к 1,0\*1250\*2500 ст08пс | согласовано |
| 33 | сталь ОЦ 0,55\*1250\*2500 ст.3 | сталь ОЦ 0,55\*1250\*2500 ст08пс | согласовано |
| 55 | Уголок 25х25х1,5 мм ст.3сп/пс5 | уголок 25\*25\*3,0 | согласовано |
| 59-65 | Шестигранник калиброванный №22 ст.3  Шестигранник калиброванный №24 ст.3  Шестигранник калиброванный №27 ст.3  Шестигранник калиброванный №30 ст.3  Шестигранник калиброванный №32 ст.3  Шестигранник калиброванный №36 ст.3  Шестигранник калиброванный №41 ст.3 | сталь 20/35/45 | согласована замена на сталь 35.45. |